长沙市高新区金南家园2#栋1722房屋

楼板开裂检测报告

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

2015年09月09日

注  意  事  项

(Notices)

1、报告无检测报告专用章无效。

(The report is invalid without the stamp of inspection report on it.)

2、复制报告未重新加盖检测报告专用章无效。

(Duplication of the report is invalid without the stamp of inspection report re-stamped on it.)

3、报告无主检、审核、批准人签名无效。

(Test report is invalid without the signatures of the persons for Chief tester, Verification and Approval.)

4、报告涂改无效。

(Test report is invalid if altered.)

5、对检测报告若有异议，应在报告发出后15个工作日内提出。

(Different opinions about the test report should be reported to the test department within 15 days from the date of receiving the test report.)

6、本报告对项目提出的任何处理或加固等建议均不能作为施工文件，其实施必须以有效设计文件为依据。

(Any proposed handling or reinforcing suggestions for the project in this report can not be used as formal construction documents. The construction should be performed on basis of licensed design documents.)

长沙市高新区金南家园2#栋1722房屋

- 楼板开裂检测报告

| 委托单位： | 长沙市质检站 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 长沙高新技术产业开发总公司 |
| 检测内容： | 楼板结构检测 |
| 执行标准： | 《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）等 |

| 项目负责人： | 张 |
| --- | --- |
| 现场检测人： |  |
| 报告审核人： | 唐昌辉 |
| 报告批准人： | 易伟建 |

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

2015年09月09日

目  录

| 一、概述 …………………………………………………………………… 二、技术依据 ……………………………………………………………… 三、检测内容和结果 ……………………………………………………… 四、结论 …………………………………………………………………… | (5) (5) (5) (8) ) |
| --- | --- |

长沙市高新区金南家园2#栋1722房屋

- 楼板开裂检测报告

一、概述

1. 工程概况

本工程位于长沙市高新区东方红路，是由湖南顺天建设集团有限公司投资新建的安置保障房中的一栋。楼盘场地位于长沙市高新区东方红路以西、麓尖路以南、景阳路以北、金相路以东。建筑占地面积为3630.77m2，总建筑面积为44261.98m2，建筑高度为54m，建筑层数为（2+16）层。建筑为二类高层住宅，主体采用剪力墙结构。建筑结构的安全等级为二级。本次检测的2#栋1722房，属三室两厅一卫户型，建筑面积为100.18m2。

2. 工程需要进行检测、鉴定的原因

该建筑2#栋1722房在装修过程中发现楼板存在开裂现象，为确保结构安全，受长沙市质检站的委托，湖南湖大土木建筑工程检测有限公司于2015年09月09日对该结构进行了现场调查，将结果进行整理，结合委托方提供的技术资料，经相关分析，出具本检测鉴定报告。

3. 检测范围和内容

依据双方签订的合同，本次调查检测范围为该建筑物部分楼板的裂缝调查与分析。

二、技术依据

本次检测与分析的主要技术依据如下：

1、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）；

2、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）；

3、《房屋裂缝检测与处理技术规程》（CECS 293：2011）；

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）；

5、 金南家园2#栋建筑、结构设计图。

三、检测内容和结果

- 1. 结构损伤情况调查

现场调查了2#栋1722房的楼板开裂情况，裂缝如图1所示，楼面板板角裂缝如图2所示，楼面板跨中裂缝如图3所示。

图1  67~69×K~F楼面板裂缝图

图2  67~69×K~F楼面板板角裂缝图   图3  67~69×K~F楼面板跨中裂缝图

现场调查与检测过程中，采用裂缝宽度测量仪(HDJC-01-011)进行检测，楼面板板角裂缝最大宽度为0.8mm，楼面板跨中裂缝最大宽度为0.9mm。楼面板板角裂缝开展于板的表面，楼面板跨中裂缝中间局部位置已沿板厚贯通。

- 2. 混凝土强度检测

- 现场调查与检测过程中，采用回弹法测试构件的混凝土强度。用回弹仪（HDJC-01-001）对现场楼板混凝土强度进行了回弹法检测，测点设在楼板边梁侧面。同时采用酚酞酒精滴定法对相应区域混凝土表面碳化深度进行了测量，由测试结果对回弹值进行了修正，最后得到的混凝土强度见表1。检测结果表明，被检测构件的混凝土强度满足原设计要求。

表1  混凝土强度检测结果

| 构件名称 | 碳化深度（mm） | 最小值 | 平均值 | 标准差 | 推定值 (MPa) | 设计强度等级* | 评定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17层楼板 65-69/K-F | 1.03 | 25 | 30.9 | 3.05 | 25.9 | C25 | 满足 |

*注：设计强度等级根据金南小区图纸图号为4056SG-1-01结构设计总说明（一）4.2条，混凝土强度等级取为C25。

- 3. 钢筋配置检测

- 现场调查与检测过程中，采用钢筋探测仪(HDJC-01-017)对楼板钢筋的位置和数量进行了测量。钢筋检测结果见表2。检测结果表明，被检测构件的钢筋配置满足原设计要求。

表2  楼板配筋检测结果

| 构件 | 轴线 | 检测内容 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 平均值 | 设计值 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间距（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17层楼板 | 67-69 /K-F | 板底X向 | 150 | 130 | 150 | 150 | 140 | 100 | 138 | 140 | 满足 |
|  |  | 板底Y向 | 140 | 140 | 150 | 120 | 150 | 130 |  |  |  |
|  |  | 板顶X向 | 200 | 190 | 185 | 180 | 190 | 180 | 174 | 200 | 满足 |
|  |  | 板顶Y向 | 180 | 180 | 150 | 140 | 140 | 170 |  |  |  |

4. 混凝土楼板厚度检测

- 现场调查与检测过程中，采用楼板测厚仪（HDJC-01-100）对2#栋1722房楼板厚度进行抽查检测，检测结果见表3。检测结果表明，被检测构件的楼板厚度满足原设计要求。

5. 钢筋保护层厚度检测

现场调查与检测过程中，采用钢筋探测仪(HDJC-01-017)对楼板钢筋保护层厚度进行抽查检测，钢筋保护层厚度检测结果见表4，根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015），楼板板底钢筋保护层厚度合格，合格点率为100%，楼板板顶钢筋保护层厚度偏大，合格点率为8.3%。

表3  楼板厚度检测结果

| 构件 | 轴号 | 检测结果(mm) |  |  |  |  |  | 设计值 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测点1 | 测点2 | 测点3 | 测点4 | 测点5 | 平均值 |  |  |
| 17层楼板 | 67-69 /K-F | 119 | 102 | 95 | 109 | 89 | 102.8 | 100 | 满足 |

表4  楼板钢筋保护层厚度检测结果汇总表

| 构件 | 轴号 | 检测部位 | 检测结果（mm） |  |  |  |  |  | 限制值* | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测点1 | 测点2 | 测点3 | 测点4 | 测点5 | 测点6 |  |  |
| 17层楼板 | 67-69 /K-F | 板底X向 | 23 | 25 | 24 | 20 | 23 | 20 | 20 偏差 [-5,8] | 满足 |
|  |  | 板底Y向 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 |  |  |
|  |  | 板顶X向 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 |  | 偏大 |
|  |  | 板顶Y向 | 38 | 44 | 41 | 33 | 32 | 36 |  |  |

*注：限制值根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）。

四、结论

根据金南家园2#栋1722房楼板67~69/K~F的现场调查检测结果，以及委托方提供的资料，经整理分析得出以下结论：
   1、被检测楼板混凝土强度满足原设计要求；
   2、被检测楼板的钢筋间距满足原设计要求；
   3、被检测楼板的厚度满足原设计要求；
     4、被检测楼板底部的钢筋保护层厚度满足原设计要求，顶部的钢筋保护层厚度偏大；
     5、金南家园2#栋1722房楼板67~69/K~F裂缝的产生主要与混凝土浇筑施工过程中的养护，以及混凝土收缩和温度变形有关；
     6、为不影响结构的使用，建议对裂缝进行修补。裂缝可以采用压力注浆，或在裂缝处粘贴碳纤维等方法进行修补。

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

2015年09月09日